چكيده

در این پایان نامه، یک سیستم حاوی کاتالیزور آهن برای سنتز فیشر_تروپش مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا این کاتالیزور با استفاده از روش تلقیح سنتز شده و سپس تاثیر هم افزایی دو ساپورت کربن و SiO2 ، مورد بررسی قرار گرفت. کاتالیست Fe/SiO2/C2 بهترین عملکرد را داشت. بررسی عملکرد کاتالیزورها در دماهای واکنش مختلف، فشار 2 بار و نسبت خوراک 1:1=H2/CO در میکرو راکتور بستر ثابت انجام گردید. کاتالیزورهای تهیه شده توسط آنالیزهای شناسایی XRD، SEM و H2-TPR مورد بررسی قرار گرفتند. مشاهده شد که هر چقد کربن به کاتالیزور اضافه شود، CO% بالاتر رفته و همچنین منجر به افزایش گزینش پذیری محصولات سنگین میشود. و هر چه درصد وزنی کربن فعال افزوده میشود، نسبت O/P کاهش و گزینشپذیری محصولات سنگین افزایش پیدا کرده است؛ که این مشاهدات میتواند موید انجام مکانیسم جذب مجدد الفینها باشد.

با مقایسه عملکرد کاتالیزورهای مختلف در دمای ºC 300، نشان داده است که هر چقد کربن را به کاتالیزورSiO2 /Fe اضافه شود، درصد تبدیل نسبت به کاتالیزورSiO2 /Fe افزایش پیدا کرده است؛ درصدهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت که در این بین افزودن C به میزان 20% وزنی به کاتالیزورSiO2 /Fe، درصد تبدیل CO کاتالیزور جواب بهتری داد. اما افزودن درصدهای بالاتر کربن، منجر به کاهش  CO%نسبت به نمونه Fe/SiO2/C2 تهیه شده به روش تلقیح شده است. نتایج نشان میدهد که هر چقد کربن به کاتالیزور اضافه شود، CO% بالاتر رفته و بهتر شده، گزینش پذیری متان کاهش و محصولات سنگین C5+ افزایش پیدا کرده است.

بررسی آنالیزهای شناسایی نشان داد که عملکرد کاتالیزورها میتواند مربوط به اندازه ذرات باشند. با افزایش اندازه ذرات، پیکهای احیا به سمت دماهای بالاتر منتقل میشوند. همخوانی خوبی میان آنالیزهای شناسایی انجام شده وجود دارد. در ذرات بزرگتر منافذ درون ذرهای بیشتری وجود دارد و بنابراین، گزینش پذیری محصولات سنگین و پارافینها افزایش مییابد.

كلمات كليدي: هیدروژناسیون CO، کاتالیزور آهن، ساپورت دوتایی، سنتز فیشر_ تروپش.